Отчетный год  2015

I.  Отрасль науки: 01.04.00

- Приоритетное направление: 8

- Код ПН  __02___ ,  код ТП  __02___

# IV код ПНР _3__

КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

«Анализ магнитной и ядерной структуры ферромагнитно-сверхпроводящих слоистых структур»

1.1.  Характер выполняемой работы: фундаментальная

1.2.  Шифры (УДК-539.23, ГАСНТИ- 29.19.16, 29.19.22)

1.3.  Номер госрегистрации:

1.4.  Факультет (подразделение): НИИЯФ МГУ

1.5.  Кафедра (лаборатория): Отдел ядерных исследований  НИИЯФ МГУ (г. Дубна)

2.  РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ

2.1. Аксенов Виктор Лазаревич

2.2. член-корреспондент РАН, профессор, зав. кафедрой нейтронографии физического факультета МГУ, директор ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики имени Б.П.Константинова»

2.3. тел.: (49621) 66844, 65796

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ

| ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Получено | Освоено собственными силами |
| Денежные средства в виде субсидии по разделу 01 10 на выполнение фундаментальных научных исследований в соответствии с госзаданием МГУ, ч. 2 | – | – |
| Денежные средства в виде субсидий из федерального бюджета на выполнение НИР (кроме указанных выше) | – | – |
| Гранты (с названием фонда) | – | – |
| Программы (с названием программы) | – | – |
| Контракт (с названием организации) | – | – |
| Договор № 162-15 от «31» августа 2015 г. с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) | 200,00 | 200,00 |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Проведённые исследования выявили особенности магнитных свойств различного типа слоистых структур и различные эффекты воздействия сверхпроводящих переходов в слоях структуры на магнитное состояние ферромагнитных слоёв.

Картина магнитного поведения наиболее подробно исследованной слоистой структуры x=0.3/V представляется следующим образом. При комнатной температуре существуют пространственно не упорядоченные магнитные и ядерные кластеры, образованные элементами Fe, V, Cr и Nb, смешанными в различной пропорции. В небольшом магнитном поле магнитные моменты кластеров упорядочиваются антиферромагнитно. С понижением температуры обменное взаимодействие в ферромагнитных областях увеличивается начиная с температуры 150К вплоть до температуры сверхпроводящего перехода в ниобии порядка 8К, образуя полидоменное состояние в виде решётки доменов. Начиная с температуры сверхпроводящего перехода слоя ниобия 8К, и ещё более сильно с температуры сверхпроводящего перехода слоя ванадия 4К вплоть до минимально достигнутой температуры 1.5К под действием сверхпроводимости происходит уменьшение обменного взаимодействия. Одновременно с этим уменьшается период решётки. Магнитная структура в виде магнитной решётки, образуется, по-видимому, косвенным обменным взаимодействием через электроны проводимости в прослойках ванадия, хрома и ниобия и магнитно- дипольным взаимодействием кластеров[22, 24]. Такая магнитная структура подобна упорядоченной магнитной структуре сверхпроводящего ферромагнетика (МС2), названной в литературе как криптоферромагнетизм [1]. Поскольку при понижении температуры происходил рост обменного взаимодействия в ферромагнетике, то естественно предположить, что действие сверхпроводимости эквивалентно росту температуры, то есть, приводит к уменьшению обменного взаимодействия. Однако, магнитная структура в температурном диапазоне Т  8К отличается от структуры при Т =8-150К тем, что период магнитной решётки, на котором происходит суммарный поворот магнитных моментов доменных стенок на угол 2, с уменьшением температуры уменьшается, подстраиваясь под длину когерентности сверхпроводящих ниобия и ванадия. Таким образом, магнитная решётка, сформированная при температуре выше 8К, модифицируется под действием сверхпроводимости. В результате, можно констатировать, что образуется криптоферромагнитное состояние.

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 14-22-01007.

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Нейтронные исследования, слоистые структуры, магнитное поле,  поляризованные нейтроны.

Руководитель работы                         				В.Л.АКСЕНОВ