УДК 541(64+14+183)
ВЛИЯНИЕ ХИРАЛЬНОСТИ, ДЛИНЫ СПЕЙСЕРА И КОНЦЕВОЙ ХИРАЛЬНОЙ ГРУППЫ НА ПРОЦЕССЫ ФОТООРИЕНТАЦИИ В ПОЛИМЕТАКРИЛАТАХ С АЗОБЕНЗОЛЬНЫМИ ХРОМОФОРАМИ С ЛАТЕРАЛЬНЫМИ МЕТИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Бойчук А.1, Бобровский А.1, Шибаев В.1, Cigl M.2, Pomeisl K.2, Hamplová V.2, Bubnov A.2
1 Химический факультет, МГУ, 119991, Москва, Россия
2 Institute of Physics, The Czech Academy of Sciences, 182 21 Prague 8, Czech Republic
E-mail: artboi95@gmail.com

Интенсивное изучение процессов фотоориентации в азобензолсодержащих полимерах под действием поляризованного света, сопровождающихся появлением дихроизма и двулучепреломления, открывает возможности создания фотоуправляемых материалов фотовольтаики и фотоники.
В работе синтезированы восемь рацемических и энантиочистых фотохромных полиметакрилатов PMDA-n/m с различной длиной спейсера (n) и концевой хиральной группы (m), содержащие азобензольные боковые мезогенные группы с латеральными метильными заместителями. Изучено их фазовое поведение и процессы фотоориентации в поляризованном видимом свете. (457 нм).

Рисунок 1. Структура полимеров PMDA-n/m.
Показано, что максимальные значения фотоиндуцированного дихроизма зависят от n и m (значения дихроизма изменяются от 0.5 для PMDA6/6 до 0.8 для PMDA10/10-rac.). Замена короткого спейсера (n=6) или концевой хиральной группы (m=6) на длинные (n, m=10) приводит к увеличению максимального фотоиндуцированного дихроизма. Для полимеров с длинным спейсером максимальный фотоиндуцированный дихроизм не зависит от длины концевой хиральной группы. Выявлено влияние хиральности на фотооптические свойства исследуемых полимерных пленок при сравнении рацемических и энантиочистых образцов. Рассматриваются и обсуждаются различия между процессами фотоориентации в полимерах серии PMDAn/m и их незамещенных аналогах.

Благодарность
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (19-03-00337) и Российского научного фонда (19-13-00029).