УДК 541.183

ОПИСАНИЕ ИЗОТЕРМ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ НА УГЛЕРОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

А.М. Толмачев, П.Е. Фоменков, Т.А. Кузнецова, К.М. Анучин, М.Р. Гумеров.

Московский государственный университет имени. М.В.Ломоносова. Химический факультет199992, Москва, ГСП-2, Ленинские Горы, дом 1, строение 3

E.mail: amtolmach@yandex.ru

Поступила в редакцию.

Показана возможность описания изотерм адсорбции газов на плоских углеродных поверхностях уравнениями решеточной модели и уравнениями теории объемного заполнения микропор. Полученные результаты сравнены с данными об адсорбции в микропорах активных углей.

Введение.

Современные адсорбционные технологии часто требуют использования высоких температур и давлений. Для разработки соответствующих процессов необходимы данные об абсолютных  изотермах адсорбции газов. Если в случае микропористых адсорбентов имеются как экспериментальные изотермы [1], так и уравнения для их количественного описания [2,3], то в случае макропористых адсорбентов  экспериментальных избыточных изотерм при температурах выше критических, требующих использования высоких давлений, немного [4,5], а их пересчет в абсолютные изотермы не проводился. Соответственно уравнений для их описания, позволяющих получать характеристики соответствующих адсорбционных систем, практически нет. В этой связи разработка численных методов получения экспериментальных изотерм и методов их описания является важной задачей.

В настоящей работе рассмотрен метод получения абсолютных изотерм адсорбции газов на основе молекулярно-динамического эксперимента и показана возможность их количественного описания уравнениями  решеточной модели и теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ).

Методика эксперимента.

Моделирование проводилось в ячейке (12х12х12нм.)  с подвижными стенками и периодическими граничными условиями, в которую помещалась щелевидная микропора шириной h, ограниченная квадратными пластинами графена размером l= 5 нм. (рис. 1).

Рис. 1.

Ширина поры была равна 1.1 нм. В этом случае адсорбция осуществлялась как внутри поры, так и на  внешних поверхностях. В ячейку добавлялось 10000 молекул  адсорбтива  и проводился расчёт молекулярно-динамических траекторий. Элементарный шаг интегрирования уравнения движения составил 1 фс. Длинна траектории равнялась 1нс. Координаты системы сохранялись каждую пикосекунду. Анализ траекторий проводился по последним 500 пикосекундам. Постоянная температура поддерживалась за счёт коллизионного термостата [6], а давление поддерживалось с помощью баростата [7]. Обрезание кулоновских и ван-дер-ваальсовских взаимодействий происходило, если расстояние между атомами составляло больше 1,2 нм. Учёт электростатических взаимодействий дальнего порядка не производился из-за незначительного вклада электростатики в общую энергию системы. При расчетах выше критических температур для адсорбтивов распределение плотностей в ячейке для одной поры представлено на рис. 2.

Рис. 2.

Из рисунка видно, что двухслойная адсорбция метана в поре сопровождается мономолекулярной адсорбцией на двух внешних поверхностях поры.  Как и следовало ожидать, второго и последующих слоев не образуется.

На основании этих данных  получали равновесные значения чисел молекул в микропорах и на внешней поверхности поры m(P) и соответствующие равновесные давления, т.е. изотермы адсорбции в микропорах и на углеродной поверхности.

В работах [8-10] было показано, что для количественного  описания экспериментальных изотерм  на микропористых активных углях при температурах выше критических для адсорбтива можно использовать уравнения теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ)  и систему уравнений  абсолютной адсорбции Толмачева-Арановича, полученных в рамках решеточной модели,  с заменой давления насыщенных паров адсорбтивов (Рs), используемых в качестве стандартных давлений при температурах ниже критических, на стандартные давления (Р*), которые находятся линейной экстраполяцией зависимостей логарифма давления насыщенного пара адсорбтива от обратной температуры в закритическую область температур.

Соответствующие уравнения представлены ниже [11,12]:

lna=lna0−RTE02ln2P∗(T)P                                     (1)

В большинстве случаев реальные размеры микропор  допускают размещение в них 1-го или 2-х слоев адсорбата, и уравнения  в рамках вакансионной модели  для одно-(2,4,5) и двухслойного заполнения (3,4,5)  имеют вид [12]:

lnX1(n)[1−Y1]Y1[1−X1(n)]+2ε01kT−ε11kT6X1(1)−ε11kT12Y1=0	                               (2)

lnX1(n)[1−Y1]Y1[1−X1(n)]+1.12ε01kT−ε11kT9X1(1)−ε11kT12Y1=0	                                (3)

a1=a10nX1(n)                                                                                             (4)

Y1=PР∗(Т)		                                                    (5)

В уравнениях (1-5) и далее: а, a1, a0 – равновесные при давлении Р и «предельная» при стандартном давлении газа Р* (моль·кг.-1) величины адсорбции;  Е0 (кДж·моль-1) – характеристическая энергия адсорбции; a10-емкость монослоя 1-го компонента (моль*кг.-1), Y1, X1 -мольные доли первого компонента в равновесных  объемном (в данном случае – вакансионном [13]) и адсорбционном растворах, ε11,ε11, ε01 - энергии парного взаимодействия в адсорбтиве, адсорбате  и  адсорбата  с адсорбентом.   Отметим, что уравнение (5) определяет мольную долю адсорбтива в объемной фазе, которая рассматривается как бинарный паровой раствор вакансий и адсорбтива.

При монослойной адсорбции на внешней поверхности поры в уравнении (2) необходимо убрать коэффициент 2 при ε01kT, поскольку адсорбат взаимодействует только с одной графитовой поверхностью (уравнение 2а).

Результаты описания изотерм адсорбции на углеродных поверхностях уравнениями (1) и (2а-5) представлены на рис. 3а и 4а, а на рис. 3б, 4б представлены результаты обработки изотерм в соответствии с уравнением Дубинина – Радушкевича.

Хорошо видно, что уравнения (1) и (2а-5) количественно описывают изотермы монослойной поверхностной адсорбции.

Это подтверждается данными, приведенными  в таблицах 1 и 2, в которых сравниваются полученные в результате молекулярно-динамических расчетов изотермы адсорбции метана и ксенона при адсорбции в микропорах (2 слоя)  и на двух внешних поверхностях и относительные ошибки их описания уравнениями (1) и (2а-5).

Видно, что изотермы адсорбции на поверхности идут немного ниже по сравнению с изотермами в микропорах, что свидетельствует, как и данные   рис. 2,  о более низкой плотности молекул на поверхности при одинаковых равновесных давлениях. Ошибки описания изотерм невелики и близки в обоих случаях.

В таблице 3 сравниваются значения параметров уравнений при адсорбции метана на поверхности и в микропоре. Наблюдается удовлетворительное соответствие параметров уравнений (1,2а-5), характеризующих соответствующие адсорбционные системы. Более пологий ход изотерм на поверхности связан с отсутствия взаимодействия со второй стенкой, что в случае уравнения (1) проявляется в уменьшении значений характеристической энергии.

Аналогичные результаты получены и для ксенона.

Этот, впервые полученный нами результат, означает, что механизмы заполнения монослоя на поверхности и микропоры аналогичны. Необходимы, конечно, дополнительные сравнительные исследования соответствующих систем.

Литература.

1.   Толмачев А.М., Годовиков И.А., Кузнецова Т.А., Крюченкова  Н.Г. //

http:// www. adsbank.chem.msu.ru

2.  Tolmachev A.M.// Adsorption of gases, vapors and liquids. 2012. Publishing

Group Ltd  “Granica”. Moscow. P. 214.

3.  Толмачев А.М., Кузнецова Т.А.,  Крюченкова Н.Г.,  Фоменков П. Е. //

Физикохимия поверхности и защита материалов. 2015. Т. 51. № 4. С. 339.

4.  Specouis J., Findenegg G.N.//Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1980. V. 84. № 7.

P. 690.

5.  Findenegg G.N., Loring R.//J. Chem. Phys. 1984. V. 81. № 7. P. 3270.

6.  Grest G.S., Kremer K. // Phys. Rev. A. 1986. V. 33(5). P. 3628.

7.  Feller S.E., Zhang Y., Pastor R.W., Brooks B.R. // J. Chem. Phys. 1995. V. 103(11). P. 4613.

8.  Толмачев А.М.,.Анучин К.М, Бибин А.В., Крюченкова Н.Г., Фомкин А.А.//

Коллоидный журнал. 2012. Т. 74. №6. С. 769.

9.  Толмачев А.М., Годовиков И.А., Кузнецова Т.А. .//Физикохимия

поверхности и защита материалов. 2012. Т. 48. № 2. С.145.

10.  Фоменков П.Е., Гумеров М.Р., Толмачев А.М.// Физикохимия

поверхности и защита материалов. 2018. (В печати).

11.  Dubinin M.M. // Progress in surface and membrane Sci. New York:Acad.

Press. 1975. V. 9. P. 1.

12.   Кузнецова Т.А., Фоменков П. Е., Крюченкова Н.Г.,  Толмачев А.М.//

Физикохимия поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53. № 3. С. 243.

13.  Aranovich G.L.//Colloid and Interface Sciense. 1995. V. 141. № 1. P. 30.

Надписи к рисункам

Рис.1.  Схема  микропоры, ограниченной  углеродными слоями, в ячейке с

баростатом.

Рис. 2.  Распределение плотности молекул метана (ρ)  при 303К по

координате (x) ячейки с порой (углеродные поверхности поры

отмечены пунктирными линиями). Пояснения в тексте.

Рис. 3.  а) Рассчитанная (сплошная кривая) изотерма метана при 303К на

удвоенной углеродной поверхности и ее описание уравнениями (1)

(○) и (2а-5) (■); б) Обработка этой изотермы в координатах

уравнения (1).

Рис. 4.  а) Рассчитанная (сплошная кривая) изотерма ксенона при 302К на

удвоенной углеродной поверхности и ее описание уравнениями (1)

(○) и (2а-5) (■); б) Обработка этой изотермы в координатах

уравнения (1).

Таблица 1. Изотермы адсорбции метана (m- молекулы)  в микропоре (2 слоя)  и на двух внешних поверхностях при температуре 303К и относительные ошибки их описания (D%) уравнениями  (2а-5).

| РкПа | mпора | mпов, | D(пора) | D(пов.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 59 | 34 | 9.6 | 8.7 |
| 1000 | 83 | 60 | -1.9 | -2.2 |
| 2000 | 138 | 97. | -2.3 | -2.1 |
| 3500 | 169 | 131 | -0.8 | -1.3 |
| 7000 | 205 | 166 | 0.1 | 0.4 |
| 10000 | 216 | 184 | 0.1 | 0.1 |
| 14000 | 227 | 203 | -0.14 | 0.3 |
| 18000 | 233 | 220 | 0.3 | 0.2 |
| 20000 | 237 | 226 | 1.1 | 0.8 |
| 25000 | 242 | 231 | 0.55 | 1.1 |
| 34200 | 247.00 | 233.39 | -0.5 | -04 |

Таблица 2. Изотермы адсорбции ксенона (m-молекулы) в микропорах (2 слоя)  и на двух внешних поверхностях при температуре 302К и относительные ошибки их описания (D%) уравнением  (1).

| P, kPa | mпора, (мол) | mпов, (мол) | D(пора) | D(пов.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 86 | 66 | -6.2 | 1.74 |
| 1000 | 146 | 106 | 2.1 | -1.2 |
| 2000 | 191 | 153 | -1.2 | 1.1 |
| 4000 | 220 | 196 | -1.9 | 0.59 |
| 5000 | 224 | 202 | 0.8 | 0.0 |
| 6000 | 228 | 208 | 0.54 | -0.5 |
| 7200 | 231 | 216 | 0.1 | 0.63 |

Таблица 3. Параметры уравнений решеточной модели и Дубинина – Радушкевича  для адсорбции метана в микропорах (2 слоя) и на поверхности (1слой)  активированного угля ПАУ.

| Т: | 240К |  | 303К |  | 370К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пара-метры | пора | поверх-ность | пора | поверх-ность | пора | поверх-ность |
| ms | 255 | 240 | 248 | 235 | 239 | 227 |
| Ɛ0/kT | -3.76 | -3.92 | -2.57 | -2.60 | -2.27 | -2.15 |
| Е0 | 10.6 | 7.7 | 11.2 | 8.9 | 12.3 | 10.1 |

Рис.1.

Рис. 2.

а

б

Рис. 3а,б. Рис. 3.  а) Рассчитанная (сплошная кривая) изотерма метана при

303К на удвоенной углеродной поверхности и ее описание

уравнениями (1) (○) и (2а-5) (■); б) Обработка этой изотермы в

координатах уравнения (1).

а

б

Рис 4а,б