Объёмные свойства и фазовые равновесия в системах ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – ди-(2-этилгексил)фосфат лантана (лютеция)

Каплина М.Д.

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: maria.kaplina@student.msu.ru

Перспективным экстрагентом для разделения редкоземельных элементов (РЗЭ) является ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК) с разбавителем. Органическая фаза подобных экстракционных систем состоит из Д2ЭГФК, разбавителя и ди-(2-этилгексил)фосфатов лантаноидов ([Ln(C16H34PO4)3], LnA3). Процесс экстракции может быть осложнен возникновением третьей фазы, которая представляет собой твёрдые комплексы LnA3, при потере устойчивости органической жидкой фазы.

Для реализации и оптимизации процесса экстракции в промышленности, необходимо построить термодинамическую модель многокомпонентной экстракционной системы. Для определения параметров такой модели необходимо располагать согласованными экспериментальными данными о термодинамических свойствах и фазовых равновесиях равновесных фаз, в том числе данными по растворимости LnA3 в смешанном разбавителе.

Избыточные мольные объёмы и фазовые равновесия в системах Д2ЭГФК – LnA3 (Ln = Sm, Eu, Gd) – о-ксилол при 298.15 K и в их бинарных подсистемах представлены в работе [1]. Экспериментальные плотности растворов Д2ЭГФК – LnA3 (Ln = Sm, Eu, Gd) – н-гептан (толуол, циклогексан, н-гексан) при разных температурах и аппроксимация экспериментальных избыточных мольных объёмов полиномом Редлиха–Кистера приведены в работе [2].

Цель настоящей работы – получение экспериментальных данных об объёмных свойствах и фазовых равновесиях в системах LnA3 (Ln = La, Lu) – Д2ЭГФК – о-ксилол при 298.15 К.

Для исследования объёмных свойств систем к смеси с постоянным соотношением Д2ЭГФК и о-ксилола добавляли точные навески ди-(2-этилгексил)фосфата РЗЭ (La, Lu). Плотности растворов измеряли с помощью вибрационного плотномера ВИП-2МР со встроенным термостатом. Для описания полученных экспериментальных данных использовали полином Редлиха–Кистера.

Определение границы растворимости ди-(2-этилгексил)фосфатов РЗЭ в смешанном разбавителе проводили при 298.15 ± 0.5 K. Смешивали точные навески LnA3, о-ксилола и Д2ЭГФК в стеклянных емкостях с плотно закрывающимися крышками, выдерживали до достижения равновесия с постоянным перемешиванием. Концентрацию редкоземельного элемента в полученных равновесных составах находили с использованием многоступенчатой реэкстракции лантаноида в водный раствор с последующим использованием масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Состав растворов уточняли, используя зависимости плотности раствора от состава, полученные при исследовании объёмных свойств систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-24167.

Литература

1. Курдакова С.В. Термодинамические свойства и устойчивость органической фазы в экстракционных системах Д2ЭГФК – о-ксилол – вода – азотная кислота – нитрат неодима (самария, европия, гадолиния): дисс. канд. хим. наук: 02.00.04 МГУ имени М.В. Ломоносова, 2018.

2. Бабаян И.И., Курдакова С.В., Коваленко Н.А., Успенская И.А. Объёмные свойства растворов ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – ди-(2-этилгексил)фосфат самария (европия, гадолиния) – органический разбавитель // ЖФХ, 2022, том 96, № 1, с. 61–69.