ОБРАЗОВАНИЕ АРХЕОМАГНИТНОЙ ЗАПИСИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБОЖЖЕННОЙ КЕРАМИКЕ

Пилипенко О.В.1, Марков Г.П.1, Сальная Н.В.2, Афиногенова Н.А.3

1. Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия

2. Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

3. Геофизическая обсерватория «Борок» Института физики Земли РАН, пос. Борок, Ярославская обл., Россия

e-mail: pilipenko@ifz.ru

Проведены археомагнитные,  петромагнитные и рентгенодифрактометрические исследования образцов керамики, обожженной при известных температуре и значении геомагнитного поля, с целью сравнения напряженности, определенной методом Телье-Коэ, с обсерваторным значением поля. Исследования проведены на образцах керамики, изготовленной 21.02.2017 в г. Мышкин (Ярославская обл. РФ).  Состав ферромагнитной фракции определен различными видами термомагнитного анализа и рентгенодифрактометрией. Основными ферромагнетиками в исследуемых образцах являются зерна слабо окисленного Fe3O4, α-Fe2O3 и ε-Fe2O3. По данным Геофизической обсерватории «Борок» напряженность геомагнитного поля во время охлаждения исследуемой керамики составляла ~52.7 мкТл.

По методу Телье-Коэ с учетом скорости охлаждения керамики в постоянном магнитном поле и анизотропии термоостаточной намагниченности получено восемнадцать определений напряженности геомагнитного поля. Значения напряженности, полученные в интервале температур ~350-600°C дают максимально приближенные к обсерваторному полю значения ~51.1 мкТл.  Носителями термоостаточной намагниченности на этом температурном интервале являются зерна слабо окисленного магнетита и гематита. На низкотемпературном интервале ~150-325°C определяются пониженные величины напряженности ~40 мкТл. Носителями термоостаточной намагниченности на этом температурном интервале являются, кроме магнетита и гематита, зерна ε-Fe2O3, наличие которого обусловлено высокой температурой обжига и длительной выдержкой при этой температуре. После ~350°C  ε-Fe2O3  теряет свои ферромагнитные свойства, и  приобретаемая   pTRM становится   равной счищаемой части NRM.

Палеомагнитные, петромагнитные и рентгенодифрактометрические исследования выполнены при финансовой поддержке Гос. задания  ИФЗ РАН.